Корпорация Amidon НЕ является производителем ферритов, катушек индуктивности, металлопорошковых сердечников , она является дистрибютором. Основными поставщиками Amidon Inc. являются:

- Fair-Rite Products

- Ferroxcube

- Ferronics

- Gowanda

- Leader Tech – Ferrishield

- Mag-Layers

Фирма была образована в 1963 году Уильямом Амидоном (William Amidon). Amidon Inc. Поставляет в основном два типа тороидальных сердечников, это кольца из феррита и кольца из порошкового железа.

## Маркировка колец из феррита

Кольцо с материалом из феррита марки FT-150A-K.

Кольцо с материалом из феррита марки FT-114-61.

Маркировка ферритовых кольцевых магнитопроводов от Amidon состоит из букв FT, за которыми через дефис следуют две или три цифры - приблизительный внешний диаметр магнитопровода, выраженный сотыми долями дюйма. Например магнитопровод FT-23 имеет внешний диаметр примерно 0,23 дюйма (около 0,58 см). В маркировке некоторых изделий после этих цифр могут следовать буквы A или B, которыми отмечают варианты исполнения магнитопровода, отличающиеся по высоте кольца. В полном обозначении изделия к этой комбинации через дефис добавляют марку феррита (цифры, буквы) из которого изготовлен магнитопровод. Таким образом полная маркировка тороидального сердечника может быть например или FT-87-43 или FT-150A-K.

| Размеры кольцевых сердечников, cм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка сердечника | Внешний диаметр | Внутренний диаметр | Высота |  |
| FT-23 | 0.58 | 0.3 | 0.15 |  |
| FT-37 | 0.95 | 0.47 | 0.13 |  |
| FT-50 | 1.3 | 0.71 | 0.47 |  |
| FT-50A | 1.3 | 0.79 | 0.64 |  |
| FT-50B | 1.3 | 0.79 | 1.3 |  |
| FT-82 | 2.1 | 1.3 | 0.64 |  |
| FT-87 | 2.2 | 1.4 | 0.64 |  |
| FT-87A | 2.2 | 1.4 | 1.3 |  |
| FT-114 | 2.9 | 1.9 | 0.75 |  |
| FT-114A | 2.9 | 1.9 | 1.4 |  |
| FT-140 | 3.6 | 2.3 | 1.3 |  |
| FT-140A | 3.6 | 2.3 | 1.5 |  |
| FT-150 | 3.8 | 1.9 | 0.64 |  |
| FT-150A | 3.8 | 1.9 | 1.3 |  |
| FT-193 | 4.9 | 3.2 | 1.6 |  |
| FT-193A | 4.9 | 3.2 | 1.9 |  |
| FT-240 | 6.1 | 3.6 | 1.3 |  |

В таблице приведены параметра материала, используемого в ферритовых тороидальных сердечниках.

| Основные параметры типов материала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип феррита | Начальная магнитная проницаемость | Рекомендуемая полоса частот, МГц |  |
|  |  | Для резонансных устройств | Для широкополосных устройств |
| 31 | 1500 |  |  |
| 33 | 600 | 0.01 - 1 | 1 - 50 |
| 43 | 850 | 0.01 - 1 | 1 - 50 |
| 44 | 500 |  |  |
| 46 | 500 |  |  |
| 51 | 350 |  |  |
| 52 | 250 |  |  |
| 61 | 125 | 0.2 - 10 | 10 - 200 |
| 63 | 40 | 15 - 25 | 25 - 200 |
| 67 | 40 | 10 - 80 | 200 - 1000 |
| 68 | 20 | 80 - 180 | 0.5 - 30 |
| 73 | 2500 |  |  |
| 75 | 5000 | 0.001 - 1 | 1 - 15 |
| 76 | 10000 |  |  |
| 77 | 2000 | 0.001 - 2 | 0.5 - 30 |
| 78 | 2300 |  |  |
| 79 | 1400 |  |  |
| 95 | 3000 |  |  |
| 97 | 2000 |  |  |
| 98 | 2400 |  |  |
| F | 3000 | 0.001 - 1 | 0.5 - 30 |
| H | 15000 |  | <0.2 |
| J | 5000 | 0.001 - 1 | 1 - 15 |
| K | 290 | 0.1 - 30 | 50 - 500 |
| W | 10000 |  | 0.1 - 1 |

## Маркировка колец из карбонильного железа

Кольцо с материалом из карбонильного железа
марки T-106-26.

Кольцо с материалом из карбонильного железа
марки T-106-2.

Маркировка кольцевых магнитопроводов Amidon, изготовленных из карбонильного железа состоит из букв T, за которыми через дефис следуют две или три цифры - приблизительный внешний диаметр магнитопровода, выраженный сотыми долями дюйма. Например магнитопровод T-23 имеет внешний диаметр примерно 0,23 дюйма (около 0,58 см). В маркировке некоторых изделий после этих цифр может следовать буква A, которой отмечают вариант исполнения магнитопровода, отличающиеся по высоте кольца. В полном обозначении изделия к этой комбинации через дефис добавляют тип материала (одну или две цифры) из которого изготовлен магнитопровод. Таким образом полная маркировка тороидального сердечника может быть например быть T-5-0 или T-12A-6.

| Размеры кольцевых сердечников, мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка сердечника | Внешний диаметр | Внутренний диаметр | Высота |  |
| Т-12 | 3,2 | 1,6 | 1,3 |  |
| Т-16 | 4,1 | 2 | 1,5 |  |
| Т-20 | 5,1 | 2,2 | 1,8 |  |
| Т-25 | 6,3 | 3 | 2,4 |  |
| Т-30 | 7,8 | 3,8 | 3,3 |  |
| Т-37 | 9,5 | 5,2 | 3,3 |  |
| Т-44 | 11 | 5,8 | 4 |  |
| Т-50 | 13 | 7,6 | 4,8 |  |
| Т-68 | 18 | 9,4 | 4,8 |  |
| Т-80 | 20 | 13 | 6,4 |  |
| Т-94 | 24 | 14 | 7,9 |  |
| Т-106 | 27 | 14 | 11 |  |
| Т-130 | 33 | 20 | 11 |  |
| Т-157 | 40 | 24 | 14 |  |
| Т-184 | 47 | 24 | 18 |  |
| Т-200 | 51 | 32 | 14 |  |
| Т-200А | 51 | 32 | 25 |  |
| Т-225 | 57 | 36 | 14 |  |
| Т-225А | 57 | 36 | 25 |  |
| Т-300 | 76 | 49 | 14 |  |
| Т-300А | 76 | 49 | 25 |  |
| Т-400 | 100 | 57 | 17 |  |
| Т-400А | 100 | 57 | 25 |  |
| Т-500 | 130 | 78 | 20 |  |

В таблице приведены параметра материала, используемого в тороидальных сердечниках из карбонильного железа.

| Основные параметры типов материала |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип | Базовый материал | Начальная магнитная проницаемость | Рекомендуемая полоса частот, МГц | Цветовая маркировка |
| 0 | Phenolic | 1 | 100...300 | Коричневый |
| 1 | Carbonyl C | 20 | 0,5...5 | Синий |
| 2 | Carbonyl E | 10 | 2...30 | Красный |
| 3 | Carbonyl HP | 35 | 0,05...0,5 | Серый |
| 6 | Carbonyl SF | 8 | 10...50 | Желтый |
| 7 | Carbonyl TH | 9 | 3...35 | Белый |
| 10 | Carbonyl W | 6 | 30...100 | Черный |
| 12 | Synthetic Oxide | 4 | 50...200 | Зеленый + Белый |
| 15 | Carbonyl GS6 | 25 | 0,1...2 | Белый + Красный |
| 17 | Carbonyl | 4 | 20...200 | Желтый + Синий |
| 26 | Special | 75 | <1 | Желтый + Белый |

Сайт корпорации Amidon