Параметры и размеры колец AMIDON из карбонильного железа.

Москва, 2009г.

Главная страница

1.

Примеры обозначения.

T50-2 => T - тороидальный сердечник
                50 - внешний диаметр 50 сотых частей дюйма ( 50/100*25.4 = 12.7мм)
                2 - тип материала карбонильного железа 

T37-6 => T - тороидальный сердечник
                37 - внешний диаметр 37 сотых частей дюйма ( 37/100*25.4 = 9.4мм)
                6 - тип материала карбонильного железа

2.

Габаритные размеры, дюймы.

| Обозначение | Внешний диаметр | Внутренний диаметр | Высота |
| --- | --- | --- | --- |
| T-12 | 0,125 | 0,060 | 0,050 |
| T-25 | 0,250 | 0,120 | 0,090 |
| T-30 | 0,307 | 0,151 | 0,128 |
| T-37 | 0,370 | 0,210 | 0,120 |
| T-50 | 0,500 | 0,300 | 0,190 |
| T-68 | 0,690 | 0,370 | 0,190 |
| T-80 | 0,795 | 0,495 | 0,250 |
| T-94 | 0,942 | 0,560 | 0,312 |
| T-106 | 1,060 | 0,570 | 0,437 |
| T-130 | 1,130 | 0,780 | 0,437 |
| T-157 | 1,570 | 0,950 | 0,570 |
| T-184 | 1,840 | 0,950 | 0,710 |
| T-200 | 2,000 | 1,250 | 0,550 |

3.

Габаритные размеры, мм.

| Обозначение | Внешний диаметр | Внутренний диаметр | Высота |
| --- | --- | --- | --- |
| T-12 | 3,0 | 1,5 | 1,3 |
| T-25 | 6,4 | 3,0 | 2,3 |
| T-30 | 7,8 | 3,8 | 3,2 |
| T-37 | 9,4 | 5,3 | 3,0 |
| T-50 | 12,7 | 7,6 | 4,8 |
| T-68 | 17,3 | 9,4 | 4,8 |
| T-80 | 20,3 | 12,6 | 6,4 |
| T-94 | 23,9 | 14,2 | 7,9 |
| T-106 | 26,9 | 14,5 | 11,1 |
| T-130 | 33,0 | 19,8 | 11,1 |
| T-157 | 39,9 | 24,1 | 14,5 |
| T-184 | 46,7 | 24,1 | 18,0 |
| T-200 | 50,8 | 31,8 | 14,0 |

4.

Цветовая маркировка колец Amidon.

| Цвет кольца/Цвет торца | Тип материала | Магнитная проницаемость | Оптимальные частоты, МГц |
| --- | --- | --- | --- |
| Рыже-коричневый | 0 | 1 | 50 - 350 |
| Синий/Не окрашен | 1 | 20 | 0,15 - 3 |
| Красный/Не окрашен | 2 | 10 | 0,25 - 10 |
| Серый/Не окрашен | 3 | 35 | 0,02 - 1 |
| Жёлтый/Не окрашен | 6 | 8 | 3 - 40 |
| Белый/Не окрашен | 7 | 9 | 1 - 25 |
| Чёрный/Не окрашен | 10 | 6 | 15 - 100 |
| Зелёный/Белый | 12 | 4 | 50 - 200 |
| Красный/Белый | 15 | ? | ? |
| Синий/Жёлтый | 17 | 4 | 20 - 200 |
| Жёлтый/Белый | 26 | 75 | до 1,0 |

5.

Максимальное число витков для определённого диаметра провода и размеров кольца.

| Диаметр провода, мм | T-106 | T-94 | T-80 | T-68 | T-50 | T-37 | T-25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,6 | 12 | 12 | 10 | 6 | 4 | 1 | - |
| 2,1 | 16 | 16 | 14 | 9 | 6 | 3 | - |
| 1,6 | 21 | 21 | 18 | 13 | 8 | 5 | 1 |
| 1,3 | 28 | 28 | 24 | 17 | 13 | 7 | 2 |
| 1,0 | 37 | 37 | 32 | 23 | 18 | 10 | 4 |
| 0,8 | 47 | 47 | 41 | 29 | 23 | 14 | 6 |
| 0,63 | 60 | 60 | 53 | 38 | 30 | 19 | 9 |
| 0,5 | 77 | 77 | 67 | 49 | 39 | 25 | 13 |
| 0,4 | 97 | 97 | 85 | 63 | 50 | 33 | 17 |
| 0,32 | 123 | 123 | 108 | 80 | 64 | 42 | 23 |
| 0,25 | 154 | 154 | 136 | 101 | 81 | 54 | 29 |
| 0,2 | 194 | 194 | 171 | 127 | 103 | 68 | 38 |
| 0,16 | 247 | 247 | 218 | 162 | 132 | 88 | 49 |
| 0,125 | 304 | 304 | 268 | 199 | 162 | 108 | 62 |
| 0,1 | 389 | 389 | 344 | 256 | 209 | 140 | 80 |
| 0,08 | 492 | 492 | 434 | 324 | 264 | 178 | 102 |

Главная страница